Železo.

Železo je po hliníku druhý najrozšírenejší kov v zemskej kôre. Vyskytuje sa vo forme zlúčenín, z ktorých sa získava. Je najpoužívanejším kovom v súčasnosti.

Železo patrí do:

- 8. (VIIIB) skupina, 4. perióda

- striebrolesklý, neušľachtilý kov

- magnetické vlastnosti

- stály len na suchom vzduchu – inak hrdzavie

- zliatina oceľ

- biogénny prvok

Železo je neušľachtilý kov, ktorý ľahko podlieha hrdzaveniu za prítomnosti kyslíka, vody a solí. 		4Fe  +  3O2  → 2Fe2O3 (oxid železitý)

Pred koróziou možno povrch kovu chrániť natretím farbou, lakom alebo nanesením vrstvy iného kovu.

Na Slovensku sa železo vyrába zo železnej rudy v Košiciach. Vyrobené železo sa nazýva surové železo – liatina. Liatina obsahuje uhlík a kremík a ďalšie prímesy. Liatina je pevná, na vzduchu stála, ale krehká. Vyrábajú sa z nej odliatky  napr. radiátory, kotly.

Uhlík a ďalšie prvky sa z liatiny odstraňujú v špeciálnych zariadeniach (konvertoroch) spaľovaním so vzdušným kyslíkom (skujňovaním). Takto vzniká oceľ, ktorá je najpoužívanejším konštrukčným materiálom. Na zlepšenie jej vlastností sa k oceli pridávajú ďalšie prvky – napr. chróm, nikel, pričom vzniká zliatina antikor odolná voči korózii.

Železo sa vyrába vo vysokej peci. Vysoká pec má výšku 50 m. Pec sa zhora plní zmesou železnej rudy, koksu a vápenca. Do spodnej časti pece sa vháňa horúci vzduch alebo kyslík. V peci sú teploty 400 ºC – 2000 ºC. Zo spodnej časti pece sa odoberá roztavené železo  a nad ním sa vypúšťa troska. Troska vzniká z vápenca, má menšiu hustotu ako železo, a preto pláva na jeho povrchu. Chráni stekajúce železo pred oxidáciou kyslíkom. Pridaním chrómu, prípadne niklu k oceli vzniká zliatina antikor, ktorá je odolná voči korózii. V priemyselne vyspelých štátoch sa získava až 40 % produkcie kovov z triedeného odpadu.

Železo je aj biogénny prvok, nachádza sa v červenom krvnom farbive – v hemoglobíne.

Železo.

1, Doplň:

Železo je v zemskej kôre .............. najrozšírenejší kov. Je .................... kov v súčasnosti. Vyskytuje sa vo forme ....................... . Na Slovensku sa vyrába v ....................... .

2, Doplň:

Železo patrí do ........ skupina, ........ perióda

........................., ........................ kov

............................ vlastnosti

................... len na suchom vzduchu, inak ................................

............................. prvok

3, Železo sa vyrába vo  ................................ zo ....................... rudy. Má výšku .......... V peci                                                                                                  sú teploty  ............................

4, Čo je korózia?

................................................................................................................................................

5, Ako vzniká korózia? ................................................................................................................................................

6, Ako chránime železo pred koróziou? ................................................................................................................................................

7, Prečo je železo biogénny prvok? ................................................................................................................................................

8, Akú úlohu má železo v organizme? ................................................................................................................................................